|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **HAVA GEÇİRGENLİĞİ TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-114 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite- Airtest II |
| Kullanım Amacı | Kumaşların hava geçirme özelliklerini incelemek için kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazın fişini prize takınız. Cihazı açınız.
2. Cihazın önündeki yeşil butonlardan herhangi birine basarak cihazın ölçüm kafasını kaldırınız.
3. Standarda göre kullanacağınız çaptaki deney başlığını yerleştiriniz.
4. Ölçüm alanına kumaşı yerleştiriniz ve yeşil butonların ikisine birden basarak ölçüm kafasını kumaş üzerine indiriniz.
5. Ekran üzerinden F2 ile uygulayacağınız standardı seçiniz.
6. Ekran üzerinde START a basarak ölçümü gerçekleştiriniz.
7. Deneyinizi tamamladıktan sonra cihazı kapatıp fişi prizden çekiniz.
8. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
9. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.