|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **KUMAŞ DÖKÜMLÜLÜK TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-120 |
| Hazırlama Tarihi: | 07.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Özel Üretim |
| Kullanım Amacı | Kumaşların dökümlülük özelliklerini incelemek için kullanılır |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Fişi prize takınız.
2. Uygun çapta kumaş numunesi kesiniz.
3. Cihazın alttaki diskinin iğnesi kumaşın merkezinden ve üst diskin ortasındaki delikten geçiriniz. Disklerin arasında kalan kumaşı cihaza sabitleyiniz.
4. Kumaş numunesi ile aynı çapta aydınger kağıdı kesiniz ve cihazın kapağının üzerine yerleştiriliniz.
5. Işık kaynağı açılarak kumaşın izdüşümü aydınger kağıdı üzerinde işaretleyiniz.
6. Numune kumaş ve aydınger kağıdını cihazdan alınız.
7. Işık kaynağını kapatınız.
8. Fişi prizden çıkarınız.