|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TNKÜ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  **DAİRESEL KROKMETRE KULLANMA TALİMATI** | Doküman No: | EYS-TL-096 |
| Hazırlama Tarihi: | 06.04.2022 |
| Revizyon Tarihi: | -- |
| Revizyon No: | 0 |
| Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cihazın Markası/Modeli/ Taşınır Sicil No | Prowhite |
| Kullanım Amacı | Tekstil materyallerinin, diğer bir refakat kumaşı karşısında sürtünmesi sonucu numunedeki renk değişimi ve refakat kumaşının lekelenmesi metodu ile yapılan sürtünme renk haslığı testinde kullanılır. |
| Sorumlusu | Laboratuvar Komisyonu |
| Sorumlu Personel İletişim Bilgileri (e-posta, GSM) | Doç. Dr. Aylin YILDIZ- ayildiz@nku.edu.tr  Arş. Gör. Hayal OKTAY- [hdalkilic@nku.edu.tr](mailto:hdalkilic@nku.edu.tr) |

**CİHAZIN KULLANMA TALİMATI**

1. Cihazı ilk defa kullanıyorsanız mutlaka bilen bir kişiden yardım isteyiniz.
2. Cihazı ve etrafını temiz bir biçimde bırakınız.
3. Özellikle baskılı kumaşların kuru veya yaş sürtmeye karşı renk haslıkları testlerini yapmak için kullanılır.
4. Saat yönünde sonra saat yönünün ters istikametinde 1,125 dönüş yapabilen 16 mm uzunluğundaki uç üzerine 1134 gramlık bir basınç uygulanır.
5. Test yapılacak numune, cihazın altında bulunan küçük dairesel bölgeye yerleştirilir.
6. Numunenin üstüne gelen bölgeye refakat bezi yerleştirilir.
7. Üst tarafta bulunan uzun çubuğun üstüne standart ağırlık yerleştirilir.
8. Saat yönünde sonra saat yönünün ters istikametinde 10 tur olacak şekilde dönüş yapılır.
9. Test numunesi ve refakat bezi cihazdan çıkartılır.
10. Refakat bezi gri skala ile değerlendirilir.